## PFI磨操作规程

1、提起辊筒，清洗打浆室和辊筒。

2、计数器回零，选择合适的重铊和刀间距。

3、将相当于30 g绝干浆的湿浆均匀分布在打浆室垂直表面上。

4、将辊筒调至中心位置，转动手轮，使辊筒降至打浆室内，然后将盖压牢。

5、开始打浆，先转动打浆室，后转动辊筒。

6、转动正常后，开始加压，并从新启动计数器。

7、辊筒转数达到要求时，去掉打浆负荷，关闭上下电机。

8、转动手轮将辊筒提起，然后把打好的浆料取出来。

9、将打浆室、辊筒和设备外部清洗干净，把辊筒放入打浆室内，盖好盖子，打浆完毕。

10、清扫实验室，认真填写设备使用记录。