程控蒸煮锅操作规程

1、检查蒸煮锅是否清洁，排水阀门是否关闭。

2、接通电源，打开电脑，在电脑上输入蒸煮工艺条件。

3、把蒸煮原料和化学药品装入锅中。

4、盖上锅盖，用手上紧螺母。

5、给电脑输入信号，开始蒸煮。

6、蒸煮过程中取黑液进行测定。

7、蒸煮结束后，打开冷却水进行冷却。

8、温度降至约95℃时，关闭冷却水。

9、卸下锅盖，把蒸煮好的纸浆取出。

10、用水冲洗干净蒸煮锅，把内锅装好。

11、记录蒸煮温度和时间。

12、蒸煮完成后依次关掉水源、电脑和电源。

13、清扫实验室，填写实验设备使用记录。